ООО «ПК «НЕВАПОЛИМЕР»

191028 г. Санкт-Петербург,

Ул. Фурштатская, д. 23, литер А, пом. 10Н

тел. (812)702-14-33

## ПЛЕНКА НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ

## ПОДАВЛЯЮЩАЯ ГОРЕНИЕ МАРКИ «SOLLY»

## ТУ 2245-004-05080713-2017

| Цвет | Белая | Внутренний диаметр втулки | 76 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Рукав, | Намотка, м.п. | От 10 мп |
| Применение | Пленка предназначена для использования в качестве защитного или укрывного материала в строительстве, машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности, при лакокрасочных работах. В состав плѐнки входит антипирен для придания замедляющих горение свойств. |

Таблица 1 Геометрические параметры плёнки защитной самоклеющейся

| Показатель | Показатель | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мкм | 150 | 10 % |
| Ширина, мм | 1000 | 2% |

Таблица 2 Физико-механические и эксплуатационные характеристики

| № | Наименование показателя | ППГ150 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и цвет | Пленка не имеет трещин, складок, разрывов |
| 2 | Прочность при растяжении, МПа, не менее: в продольном направлении | 14,7 |
|  | в поперечном направлении | 13,7 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: в продольном направлении | 110 |
|  | в поперечном направлении | 200 |
| 4 | Температура сварки, оС | 120 – 150 |
| 5 | Прочность сварного шва, Н/15мм | 42 |
| 6 | Морозостойкость при -40оС | Трещины отсутствуют |
| 7 | Паропроницаемость, мг/см2, не более | 0,4 |

Показатели пожарной безопасности соответствуют Протоколу сертификационных испытаний № АПБ/05-028/05-2017 от 29.05.2017

## КРИТЕРИЙ ГОДНОСТИ

Покупатель несет полную ответственность за результаты применения пленки, поэтому мы рекомендуем в каждом конкретном случае провести собственные испытания с целью установления соответствия пленки предполагаемому применению.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Пленку транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на конкретном виде транспорта. Условия транспортирования - по ГОСТ 15150.

Пленка должна храниться в закрытых сухих помещениях

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15-25°С и относительной влажности 40-60%

Гарантийный срок хранения пленки в рулонах: 12 месяцев с даты изготовления.

Основные потребительские свойства или характеристики: приведены на лицевой стороне паспорта.

По истечении гарантийного срока хранения пленку подвергают испытаниям на соответствие требованиям настоящих технических условий и при установлении соответствия могут быть использованы потребителем по назначению. В случае несоответствия - пленку утилизируют.

Информация о сертификации:

Сертификат соответствия № АПБ.RU.OC002/2.H.00844